附件1：

纸箱及纸板质量标准

根据公司产品需要，需对劳保用品、收尘袋和方底袋进行外包装，防止出现磨损、污染和刮伤等情况，结合国家标准GB/T6543-2008要求，现对公司用瓦楞纸箱标准修订如下：

质量验收标准：

1、印刷标识按照按GB/T 191《包装储运图示标志》的规定要求进行生产；

2、纸箱尺寸应满足要求，双层瓦楞纸箱尺寸偏差＜±5mm；纸箱质量均一，不得有开槽不规整或折痕不良、不规则、印刷污染等情况；

3、要求纸箱在105℃，烘干时间120s条件下，水分损失不得超过6.5%；

4、劳保用品和服装纸箱面纸、里纸和瓦楞纸定量合计不低于620g/㎡（烘干后），方底袋纸箱及纸板面纸、里纸和瓦楞纸定量合计不低于500g/㎡（烘干后）；

5、压痕线要求：箱体上不得有多余压痕线；

6、摇盖耐折：纸箱支撑成型后,摇盖开合180°往复五次,里纸、面纸无裂缝；

7、瓦楞纸板的外观质量不应有缺材、薄边，切边应整齐，表面应清洁、平整，纸板表面不应有大于20mm的弯曲。

抽样比例按照每批到货的1‰进行抽取，其中最少不低于4个，上述指标出现一项不合格均判定样品不合格，抽样检测不合格数超过2个则判定该批次纸箱不合格。