附件二：

部分低值易耗品质量指标汇总

一、镀铜扁丝：

1、卖方按照买方招标时提供的样品进行供货，所供材料必须满足买方使用要求。

2、所供镀铜扁丝的规格为2MM*0.75MM。

二、聚四氟胶带：

1、卖方按照招标时提供的样品进行供货，所供材料必须满足买方使用要求。

2、每卷重量为1公斤，每卷有效长度必须≥20米/公斤，宽度为10厘米。

3、抗粘性好，不燃烧、耐老化。

4、耐温性能好，连续工作低温-60℃，高温200℃，延伸系数＜5‰。

5、不允许露布、不允许双刀疤、不允许脱胶、不允许出现针眼。

6、同一平面内高低相差不大于0.2毫米。

三、双面胶、封箱带、黄油双面胶、排拖把：

1、双面胶带宽度为5厘米，每卷长度30米；封箱带宽度为6厘米，长度为100米，加印海螺标志。黄油双面胶带宽度为5厘米，每卷长度10米、厚度140±10um。

2、各种胶带粘黏度要好，能满足买方制袋胶版粘贴，编织布接头连接等实际使用要求。

3、排拖把要求宽1米，手柄为不锈钢材质，不变形不折断。

四、柔性树脂版：

1、柔性版厚度为：2.84mm和2.28mm，规格尺寸为：2.84mmx1200mmx900mm和2.28mmx1200mmx900mm（或以实际需求为准）。

2、要求必须厚度均匀平整，且版面无杂质，便于刻版、印刷等工序生产使用。

3、试用验收标准：

（1）、要求耐磨性能良好，所刻版面在正常印刷（换版次数≤6次）生产过程中产量≥80万米/副；

（2）、要求适应性好，适合细小文字、图案刻制印刷，具有一定弹性。